Muster-Leistungsverzeichnis

# Bettung und Verfugung einer Pflasterfläche mit zementgebundenem System

Bauvorhaben: ____________________________________________________________

Straße: __________________________________________________________________

Ort: _____________________________________________________________________

### Bauherr: _________________________________________________________________

### Bauleitung: _______________________________________________________________

Vorbemerkungen:

Vor Abgabe des Angebotes hat sich der Bieter über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren. Es werden keine Nachforderungen anerkannt, die aus Unkenntnis der Sachlage entstanden sind. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst, der derzeitige Stand der Technik ist zu berücksichtigen. Die Verarbeitung aller in diesem Leistungsverzeichnis ausgeführten JURALITH-Produkte muss gemäß den Ausführungsanweisungen/Technischen Merkblättern des Materialherstellers, Fa. JURALITH-Baustoff-GmbH, Deuerlinger Str. 43, 93351 Painten, erfolgen. Folgende Regelwerke sind unter anderem bei den Pflasterarbeiten zu beachten:

- DIN 18 318 2012

- RStO 12

- Merkblatt Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen in gebundener Ausführung FGSV

- DIN EN 1338, DIN EN 1342, DIN EN 1344 bzw.

- ZTV- Pflaster- StB 06

- TL Pflaster-StB 06

Der Untergrund muss tragfähig genug sein, um die zu erwartenden Verkehrslasten aufnehmen zu können. Ein Absacken des Pflasters unter Last aufgrund nicht genügender Tragfähigkeit führt zu Abrissen an den Fugenflanken.

| 1 | Baustelleneinrichtung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Baustelle einrichten. An- und Abfuhr aller benötigten Materialien, Geräte und Maschinen. Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten. Abbau nach Rücksprache mit dem Auftraggeber. Räumen der Baustelle und Wiederherstellung aller benutzten Flächen in den ursprünglichen Zustand, einschl. notwendiger Zwischenreinigung. | pausch. | __________ | __________ |
| 1.2 | Container für Bauschutt, _____ m³ Inhalt, aufstellen und für ______ Wochen vorhalten inkl. Regelmäßiger Abfuhr des Containerinhaltes auf eine geeignete Deponie. Die dafür entfallenden Kosten werden separat auf Nachweis vergütet. | pausch. | __________ | __________ |
| 1.3 | Erstellen, Vorhalten und Abbauen einer freistehenden Absperrung gemäß Vorschriften. | pausch. | __________ | __________ |
| 1.3a | Eventualposition. Betrieb einer Verkehrsampel als Zuschlag zu Pos. 1.3 | pausch. | __________ | __________ |
| 1.4 | Schutz von Gebäuden, Bäumen, und Pflanzenbeständen sowie sonstiger nicht zu behandelnden Flächen während allen Arbeitsgängen, insbesondere bei Durchführung der Ausblasarbeiten, mittels einer Folie oder angepaßten Hartfaserplatten, sowie Randabklebung/-befestigung. | pausch. | __________ | __________ |

| 2.0 | Dehnungsfugen Eine Betontragschicht (Dränbeton) ist, falls keine Dehnungs- bzw. Scheinfugen vorhanden sind, im Abstand von höchstens 5 m längs und quer zu kerben. Eine Asphalttragschicht (Dränasphalt) ist, falls keine Dehnungs- bzw. Scheinfugen vorhanden sind, im Abstand von höchstens 8 m längs und quer zu kerben. Die Fugen der Tragschicht sind deckungsgleich in die Pflasterdecke zu übernehmen und dort als Dehnungsfugen durch Einbauen von JURAFLEX Fugenband auszubilden. Sind Dehnungsfugen bei Bauklasse IV oder III quer zur Fahrtrichtung erforderlich ist wie folgt zu verfahren. Auf der Tragschicht wird beidseitig ein Stahlwinkel verdübelt. Dieser Stahlwinkel muss so stark sein und nivelliert verlegt werden, dass er keine Verwindung aufweist. Die Schenkellänge muss so bemessen sein, dass die senkrechte Höhe mindestens 2/3 der Steinhöhe beträgt maximal bis ca. 25 mm unter Steinoberseite reicht. Der horizontale Schenkel muss 1 ½ Steinreihen erfassen. Das Verhältnis senkrechter Schenkel zu horizontalem Schenkel soll 1/3 zu 2/3 betragen. Zwischen die Metallwinkel wird ein JURAFLEX Fugenband in einer Mindeststärke von 12-15 mm gestellt. Die oberen 2 cm der Fugenhöhe werden offengelassen und vor dem Verfugen wird in diesen Spalt JURALITH Rundschnur provisorisch eingelegt. Nach dem Aushärten des Pflasterfugenmörtels wird die Schnur entfernt, und die senkrechten Fugenflanken (Stein/Fugenmörtel) werden mit JURAFLEX Primer JF 2 grundiert. Sollte ein nicht saugendes Material (Metall) eine Flanke bilden ist dort JURAFLEX Primer JF 1 zu verwenden. Dann wird die Dehnungsfuge mit JURAFLEX JF 66 G Dichtstoff bis zu einer Höhe ausgegossen, so dass die Reifen der darüber fahrenden Fahrzeuge nicht in Berührung mit dem Fugenverguss kommen. Für senkrechte Fugen wird das standfeste Material JURAFLEX JF 66 S eingespachtelt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Weiterhin sind Dehnungsfugen erforderlich: entlang Fassaden, Mauern, entlang eines Bordsteines, entlang Straßenbahnschienen, beim Anschluß an Bauwerke und um Einbauten (Gullys, Schachtdeckel). Abrechnung nach Fugenlänge. |  |  |  |
|  | Produkt: | JURAFLEX Fugenband JURALITH Rundschnur JURALITH Primer JF 2 JURAFLEX JF 66 G JURAFLEX JF 66 S | lfd. m. | __________ | __________ |
| 3 | Pflasterarbeiten nach DIN 18130-1 Die Stärke der Bettungsschicht im verdichteten Zustand beträgt gem. DIN 18 318 bei: Betonsteinpflaster und Klinkerpflaster: 3 – 5 cm Natursteinpflaster: Großpflaster: 4 – 6 cm Kleinpflaster: 3 – 4 cm |  |  |  |
| 3.1 | Bettungsschicht – gebunden - Beim Verlegen der Pflasterdecke auf eine vorhandene Dränbeton bzw. auf eine Dränasphalt- Tragschicht, ist eine wasserdurchlässige Bettungsschicht unerlässlich. |  |  |  |
| 3.1 a | geringe bis mittlere Verkehrsbeanspruchung Belastungsklasse Bk 0,3 – Bk 1,8 nach RStO 12 |  |  |  |
|  | Produkt: Verbrauch: | JURALITH Pflasterbettungsmörtel BM 4 D, Mineralischer Bettungsmörtel ca. 20 kg/m²/cm | m² | __________ | __________ |
| 3.1 b | Hohe Verkehrsbeanspruchungen Belastungsklasse Bk 1,8 – Bk 3,2 nach RStO 12 |  |  |  |
|  | Im Einzelfall Produkt: Produkt: | auch höher, dann gesonderte Betrachtung Bk 3,2 – Bk 10 JURALITH BM 4 D mineralischer Bettungsmörtel Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm dränfähig Schichtdicke: 40 – 60 mm JURALITH PCC BM 4D Bettungsmörtel Verbrauch: ca. 20 kg/m²/ cm drainfähig Schichtdicke: 40 – 70 mm Die Steine sind hammerfest in das portionsweise angemischte frische, feucht glänzende Bett zu setzen. Ein Rütteln darf nicht mehr erfolgen, da dieses den Verbund in Frage stellt. Die Steine sind so zu setzen, dass das Bettungsmaterial bis zu 20-30 mm in der Fuge hoch steigt. | m² m² | ____________ | ___________ |
| 4.1 | Kontaktverbesserung Zur Herstellung einer kraftschlüssigen Verbindung vor allem bei plattigen Formaten oder erhöhter Anforderung an den Verbund der Pflasterdecke wird JURALITH Pflasterkontaktschlämme PKS eingesetzt. JURALITH Pflasterkontaktschlämme PKS wird mit einem Besen oder Bürste auf die Steinrückseite geschlämmt oder im Tauchverfahren aufgebracht und die Belagsstoffe frisch in frisch verlegt und eingeklopft. |  |  |  |
|  | Produkt: Verbrauch | JURALITH Pflasterkontaktschlämme PKS zementgebunden ca. 1,5 kg/m² je Schicht | m² | __________ | __________ |
| 4.2 | Pflasterung Die Pflasterung erfolgt sach- und fachgerecht von Hand in den frischen Bettungsmörtel, hammerfest, höhen- und fluchtgerecht. Ein späteres Rütteln darf nicht erfolgen Max. Fugenbreite für Natursteinpflaster beträgt nach DIN 18 318 bei: Kleinpflaster: 10 mm Großpflaster: 15 mm Min. Fugenbreite für die Pflasterfugen, die mit Vergußmassen vergossen werden, beträgt 8 mm. gem. DIN EN 18 318. Anmerkung: Es ist durchaus möglich, mit dem besonders fließfähigen JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 700 Pflasterfugen ab 3 mm Fugenbreite hohlraumfrei zu verfüllen. |  |  |  |
|  | Pflastersteine, angebotenes Produkt: Betonsteinpflaster nach DIN EN 1338: Steinformat: Bezeichnung: Verlegeart: Natursteinpflaster nach DIN EN 1342: Güteklasse: Steinformat: Gestein: Bezeichnung: Verlegeart: Pflasterklinker nach DIN EN 1344: Steinformat: Bezeichnung: Verlegeart: |  | m² | __________ | __________ |

| 5. | Fugen verfüllen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Verfugung einschichtig Verfugen für Belastungsklassen BK 0,3 –Bk 3,2 RStO 12 Fugenbreite: Siehe Punkt 4.2 Fugentiefe: volle Steinhöhe Das Verfugen soll vor dem Aushärten des Bettungsmörtels/-betons stattfinden. JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 700 ist gemäß den Arbeitsanleitungen des Herstellers zu verarbeiten und zu reinigen. Bei größeren Flächen und zur Minimierung des Wasserverbrauches wir zur Reinigung der Einsatz einer Schwamm-Fix-Maschine empfohlen. |  |  |  |
|  | Produkt: Verbrauch: | JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 700 zementgebunden siehe Tab. 1 „Materialverbrauch“ | m² | __________ | __________ |

5.2	Verfugung zweischichtig

| Verfugen für Belastungsklassen BK 1,8 – Bk 3,2 RStO 12 Verfugung 1. Schicht Fugenbreite: Siehe Punkt 4.2 Fugentiefe: halbe Steinhöhe Das Verfugen soll vor dem Aushärten des Bettungsmörtels stattfinden. JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 800 Ist gemäß den Arbeitsanleitungen des Herstellers zu verarbeiten und zu reinigen. |
| --- |
| Produkt: Verbrauch: | JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 800 zementgebunden siehe Tab. 1 „Materialverbrauch“ |

m²          _______       _______

Verfugung 2. Schicht

| Verfugung Oberfläche versiegelt wasserundurchlässig Fugentiefe: obere Hälfte der Steinhöhe Fugenbreite ( 10 mm Bei der Verarbeitung sind die Angaben des Herstellers zu beachten. |
| --- |
| Produkt: Farben: Verbrauch: | JURALITHPFM-KFM 300 Pflasterfugenmörtel wassersperrend, kunstharzgebunden sandfarben, grau, anthrazit siehe Tab. 1 „Materialverbrauch“ |

m²          _______       _______

## Tabelle 1

| Anhaltswerte für Materialverbrauch JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 700, 800 (Die nachstehend genannten Verbräuche sind ca.-Angaben.) |
| --- |
|  | Kantenlänge (cm) | Fugenbreite (mm] | Fugentiefe [cm] | Verbrauch (kg/m²) |
| Großpflaster | 14 - 17 | 8 | 10 | ca. 16,5 |
| Kleinpflaster | 8 - 9 10 – 11 | 8 8 | 8 10 | ca. 23,5 ca.24 |

| 5.3 | Witterungsbedingte Nachbehandlung In Mörtelbett gesetztes Pflaster wird nach der Verfugung erst nach ausreichender Erhärtung von Bettung und Fugenmörtel für den Verkehr freigegeben. In der Zeit ist das Pflaster nachzubehandeln. | pausch. | __________ | __________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Summe | __________ |
|  |  |  | Umsatzsteuer | __________ |
|  |  |  | Gesamtsumme | __________ |

# Text boxes

Unternehmer: